8250 Двойно лепящо

Описание

Двойно лепящото е предназначено за каширане на материали, за които е нужно да се залепят. Може да се използва за хартия, текстил, филми и др. Предлага се на листа 70/100 см и на роли с широчина 1 м. 8250 е с хартиена подложка и от двете страни.

Конструкция

Лепящ филм: 12 микрона, прозрачен полипропилен

Лепило: разтворим акрил, прозрачен, траен.

Хартиена подложка: едностранно покритие, двустранно силиконизирана, 85 g/m2

Трайност при съхранение

2 години когато се съхранява при умерена температура и влажност.

Ролките фолио трябва да се съхраняват в прохладно, сухо и защитено от слънцето помещение.

Температурен обхват

Апликиране				> 10 °С

Експлоатационна температура	- 30 °С  до + 60 °С

Лепилен слой

Трайно Залепване				10 N/25mm		FTM-1

Първоначално Залепване			10 N/25mm		FTM-9