Глитерно фолио-холографно

Описание

Холографните фолиа са предназначени за ефектни графики със специални ефекти. Предлагат се в сребърно, червено, жълто, зелено, синьо. Върху фолиата от тази серия може да се печата чрез сито печат или офсет, като е препоръчително да се използват бързо съхнещи мастила за пластмаси.

Конструкция

PVC филм: 80 микрона, полу твърд с холографска шарка, само загасящ се

Лепилен слой: разтворим акрил, прозрачен, траен.

Хартиена подложка: хидро стабилизирана, едностранно силиконизирана, 140 g/m2

Трайност при съхранение

2 години когато се съхранява при умерена температура и влажност.

Ролките фолио трябва да се съхраняват в прохладно, сухо и защитено от слънцето помещение.

Температурен обхват

Апликиране				> 10 °С

Експлоатационна температура	- 10 °С  до + 60 °С

Лепилен слой

Трайно Залепване				6 N/25mm		FTM-1

Първоначално Залепване			3 N/25mm		FTM-9