Глитерно фолио-призматично

Описание

Призматичното фолио е предназначено за ефектни графики със специални ефекти. Предлагат се в сребърно на листа с размер 70 / 100 см.

Конструкция

PVC филм: 80 микрона, полу твърд с призматична шарка, само загасящ се

Лепилен слой: разтворим акрил, прозрачен, траен.

Хартиена подложка: хидро стабилизирана, едностранно силиконизирана, 140 g/m2

Трайност при съхранение

2 години когато се съхранява при умерена температура и влажност.

Ролките фолио трябва да се съхраняват в прохладно, сухо и защитено от слънцето помещение.

Температурен обхват

Апликиране				> 10 °С

Експлоатационна температура	- 30 °С  до + 60 °С

Лепилен слой

Трайно Залепване				10 N/25mm		FTM-1

Първоначално Залепване			4 N/25mm		FTM-9