Серия 1001/1002 Multi-fix

Огледално фолио

Описание

Супер гланцово огледално фолио: сребърно 1001 и златно 1002

Конструкция

PVC + PET филм: супер гланцов мономерен огледален филм без дефекти като малки дупки, черти и петна с дебел 15 микрона, устойчив на солвенти (кетони), метализиран от едната страна полиестерен филм, залепен топлинно към дебел 90 микрона прозрачен PVC филм.

Лепилен слой: траен,  прозрачен, акрилен на солвентна основа, чувствителен на натиск

Хартиена подложка: 140 gr/m2 , двойно сатинирана, силиконизирана от едната страна

Трайност при съхранение

3 години, когато се съхранява при умерена температура (18-26°С) и влажност.

Температурен обхват

Апликиране:				> 10°С

Експлоатационна температура:	от - 30°С  до + 70°С

Физични и химични характеристики

1. PVC филм

Дебелина:				100 микрона		DIN 53370

Издържливост на опън: N/mm2	MD мин. 30		DIN 53455

(скорост 200 мм/мин.)	CD  мин. 30

Коефицент на удължаване:		MD мин. 50%		DIN 53455

CD  мин. 75%

Дименсионална стабилност	:           < 1% свиване 	DIN 53377

(30 минути при 70°С)

Гланц:           				> 80-60° 		DIN 67530

Твърдост на PVC филма:           	61 +/-3 Shore D 	DIN 53505 (10s.)

UV стабилност:			посочена е между 0.5 и 1.5 г. (без гаранция)

2. Лепилен слой

Грамаж:				23 гр/м2

Залепване:				>19 N/25мм (тестов метод Финат-1)

3. Хартиена подложка

Дебелина:				140 микрона

Тегло:					140 гр/м2

*Устойчиви на солвенти

*Устойчиви на петрол

*Устойчиви на химикали

Няма информация

Трайност

Като цяло продуктите са по-чувствителни при излагане на външни условия. Средната трайност е 0.5 до максимум 1.5 години, в зависимост от условията на апликиране, при средноевропейски климат. Излагането на сурови температури, интензивна ултавиолетова светлина и климатични условия, характерни за южноевропейските страни, пустинни региони, при силно замърсени индустриални зони или голяма надморска височина, може да намали устойчивостта на фолиото. Коректната подготовка на повърхността, върху която ще се апликира фолиото и правилното му апликиране ще увеличат трайността му.

Забележка

Всички фолиа на Multi-fix са обект на постоянен качествен контрол по време на производствения  процес, който гарантира тяхното качество и липса на производствени дефекти. Публикуваната информация относно продуктите на Multi-fix се базира на проучване, което компанията вярва, че е надеждно. Информацията по-горе не осигурява гаранция.

Поради разнообразните приложения на фолиата Multi-fix и продължаващото разработване на нови  такива е нужно внимателен подбор на материалите, съобразен с конкретното задание. Търговският представител не е отговорен за рекламации, надхвърлящи продажната стойност на продуктите или за инцидентни и последващи повреди на продуктите.

Всички спецификации са обект на корекции без предизвестие.