Серия 1011/1012 Multi-fix

Карбон

Описание

1011(Сребърно) и 1012 (черно) са метализирани специализирани фолиа, предназначени за графики. И двата вида издържат повечето замърсители. Режат се лесно чрез плотер, гилотина, макетен или ролков нож. И върху двата вида може да се  печата чрез сито печат, термо трансферен, солвентен или топъл печат.

Конструкция

PVC филм:  екструдиран PVC метализиран филм, дебелина 75 микрона

Лепилен слой: 1011 - солвентен,  1012 - прозрачен, акрилен

Хартиена подложка: 140 gr/m2 , избелена

Трайност при съхранение

1 година от датата на производство, когато се съхранява при умерена температура, влажност и защита от директна светлина.

Температурен обхват

Апликиране				от 16 °С до 32 °С

Експлоатационна температура	от - 35 °С  до + 74 °С

Физични и химични характеристики

Дебелина 				100 микрона	(филм и лепилен слой; 75 микрона филм, 25 						микрона лепило)

Стабилност				Добра. Минимално свиване

Залепване				13N/25mm (PSTC-1; 180° при отлепване, 15мин след залепване)					19N/25mm (PSTC-1; 180° при отлепване, 24 ч. след залепване)

И двата теста са осъществени върху панел от неръждаема 						стомана, като стандартна повърхност)

Хартиен гръб			140 gr/m2

*Устойчиви на солвенти

*Устойчиви на петрол

*Устойчиви на химикали

Устойчивостта е при периодичен контакт, не при трайно потапяне

Трайност

Между 2 и 3 години на външни условия за 1011. 1012 е само за вътрешна употреба!. Фолиото не би трябвало да се разкъсва, пропуква, отлепва, деламинира, когато се обработва и монтира на вертикални повърхностите и да е в съответствие с приетите практики и стандарти . При  излагане на екстремни условия е възможно да се появи изсветляване и намаляване на гланца, в горепосочения период.

Препоръки към повърхността за апликиране

Подходящо е за апликиране върху чиста, гладка, плоска повърхност без пори. Някои покрития и автомобилни бои съдържат пълнители, които отблъскват мръсотията, графитите и др. и може да създадат проблеми при залепяне на фолиото. Повърхнини с ниска енергия на повърхността, например необработен полиетилен и полипропилен, не се препоръчват за апликиране. Метализираните фолиа, в това число и карбоновото, не се препоръчват за монтаж върху необработени метални повърхнини, тъй като различието в металите може да доведе до галванична корозия.

Инструкции за апликиране

1. Измийте повърхността като използвате топла вода и препарат.

2. За да отстраните остатъчните замърсявания използвайте изопропил алкохол. Напоете чист парцал с алкохола и забършете площта, върху която ще се апликират графиките. Преди да се е изпарил алкохола, използвайте чисти хартиени кърпи за да отстраните мръсотията.

3. Научете колкото се може повече за системата на боята. Всяка боя има различна формула, като някои от тях съдържат вакса и силикони, които могат да причинят проблеми със залепването. Някои формули на бои за прахово боядисване, също може да създадат проблеми. Задължително оставете боята да изсъхне, преди да апликирате графиките. Периода за който ще изсъхне напълно и всички газове ще са се изпарили, зависи от типа боя, количеството втвърдител, околната температура и влажността. Предвидете минимум една седмица. Ако апликирате графиките преди да е изсъхнала боята, в следствие на отделящите се газове ще се образуват балони и фолиото ще се отлепи.

Запечатване на ръбчетата

Използвайте препарат за запечатване на ръбчетата, като го нанесете с тънка четка.

Рязане на плотер

Оптималния натиск на ножа варира в зависимост от типа плотер и остротата на ножа. Обикновено натиска е между 135гр. и 165гр. За най-добър резултат използвайте въртящ се, 45 градусов остър  нож, при ниска скорост.

Печат:

Фолиото може да се печата чрез сито печат, термо трансферен печат, солвентен или чрез преге. Винаги следвайте инструкциите на производителя.

Отпечатаните графики, които ще бъдат изложени на петролни разливания или абразиви, трябва да бъдат ламинирани и да им се запечатат ръбчетата.

Забележка

Всички фолиа на Multi-fix са обект на постоянен качествен контрол по време на производствения  процес, който гарантира тяхното качество и липса на производствени дефекти. Публикуваната информация относно продуктите на Multi-fix се базира на проучване, което компанията вярва че е надеждно. Информацията по-горе не осигурява гаранция.

Поради разнообразните приложения на фолиата Multi-fix и продължаващото разработване на нови  такива е нужно внимателен подбор на материалите, съобразен с конкретното задание. Търговския представител не е отговорен за рекламации надхвърлящи продажната стойност на продуктите или за инцидентни и последващи повреди на продуктите.

Всички спецификации са обект на корекции без предизвестие.