Серия MAClite4700

Описание

MAClite4700 e разкъсваемo светлоотразително фолио (търговска степен на светлоотразяване), с широк ъгъл на светлоотразяване на случайна светлина и осигуряващ отлична нощна и дневна видимост.

Филмът се състои от слой от микроскопични стъклени парченца с високи оптични качества, поставен в оцветен филм и тези частици действат като лещи. Метализираният гръб осигурява огледална повърхност за отражение.

Конструкция

Лицев материал: светлоотразителен филм ± 115 микрона

Лепилен слой: висококачествено прозрачно акрилно лепило на солвентна основа, трайно

Хартиена подложка: високоустойчива 150g/sm бяла хартия

Приложение

MAClite4700 е специално създаден филм за 24-часови „хващащи окото“ декорации и идентификации. Може да се монтира само на гладки повърхности.

Отразяване

При -4° входящ ъгъл и 0.2° ъгъл за наблюдение, MAClite4700 има следния типичен коефициент на отразяване (cd/lx/sqm):

MAClite4729-00 Бяло 	80

MAClite4709-00 Жълто 	50

MAClite4759-00 Червено 	14

MAClite4739-00 Синьо 	  4

MAClite4749-00 Зелено 	  9

Трайност

4-5 години.

Тези оценки на трайността се базират на ускорени стадии  на състаряване и излагане на външни условия, при опитни условия , вертикално излагане и нормален умерен климат.

Излагането на сурови температури, интензивна ултавиолетова светлина и климатични условия характерни за южните страни, тропиците, при силно замърсени индустриални зони или голяма надморска височина, е възможно да намали устойчивостта на фолиото. Коректната подготовка на повърхността, върху която ще се апликира фолиото и правилното му апликиране, ще увеличат трайността му.

Трайност при съхранение

1 година, когато се съхранява при температура от 15 до 25°С и ±50% относителна влажност.

Физични характеристики (Средни стойности)

Дебелина  (ПВЦ + лепилен слой)	      0.140 mm		ASTM D-645

Данни за лицевия материал, 23°С:			DIN 53455

Издържливост на опън:                         >18 N/15mm

Коефицент на удължаване при скъсване: 		      >8%

Данни за лепилото, 23°С:    FTM 1

Отлепване на фолиото, залепено на неръждаема стомана, под ъгъл 180° (N/25mm):

- след 20 мин. Престой: > 15 (светлоотразителния филм ще се разкъса)

Дименсионална стабилност:   FTM 14

Свиване (48 часа при 70°С):  < 0.3 %

(мостра 25 см х 25 см, залепена върху алуминий)

Температурен обхват:

Апликиране:				+ 10°С  до + 40°С

Експлоатационна температура:	- 20°С  до + 90 С

Устойчивост на разтвори и химикали:

Устойчив на повечето масла и смазки, горива, алифатни солвенти, слаби киселини, соли и алкали.

Обработване

Печат

Върху MAClite4700 може да се печата с мякои мастила за сито печат и лакове. Във всички случаи обаче първо трябва да се направи проба за резултата.

Компютърно рязане

Чисто, бързо, безпроблемно рязане с повечето плотери.

Монтиране

Пренасянето на изрязаното фолио върху транспортната лента винаги трябва да бъде извършвано като се маха подложката от чувствителния на натиск материал, а не чрез повдигане на транспортната лента.

MAClite4700 може да бъде монтирано само на плоски повърхности, със сух или мокър метод на монтиране. Репозиционирането на филма е ограничено.

Повърхностите, върху които ще се монтира материала, трябва да бъдат старателно почистени от прах, масла или други замърсявания.

Съвместимостта на боите и лаковете трябва да бъде предварително тествана от крайния потребител преди употреба.

Подлепяне на краищата и лакиране

При монтажи, при които се очаква фолиото де е изложено на въздействие с химикали и солвенти, подлепянето на краищата на продуктите с лак ще предотврати повдигането на краищата им. Правилното им лакиране дава по-добра защита и осигурява по-голяма издръжливост при дълги взаимодействия с вода, триене и други въздействия, като често миене и други.

Важна забележка

Всички продукти на Mactac са обект на внимателен качествен контрол по време на производствения процес и имат гаранция за търговско качество и за отсъствие на производствени дефекти.

Публикуваната информация относно продуктите на Mactac се основава на проучване, за което компанията вярва, че е надеждно, въпреки че това проучване не поражда гаранция.

Поради разнообразните приложения на продуктите на  Mactac и продължаващато разработване на нови продукти, купувачът трябва внимателно да провери стабилността и изпълнението на продукта за всяка възможна употреба и както и да предположи всички рискове, свързани с тази употреба.

Всички спецификации са обект на промяна без предварително предизвестие.