Серия 5400 Multi-fix

PVC фолио, транспарент, 5 години трайност на външни условия

Описание

Серия 5400 транспарент, е доказано решение за дълготрайни графики за прозорци. В гамата са включени 12 цвята, висок гланц.  В момента на апликиране фолиото може да бъде многократно отлепяно и залепяно с цел да се позиционира коректно. Фолиата от серия 5400 могат да се отлепят след години от повечето повърхности, без да оставят лепило по нея. Серия 5400 има високо съдържание на мономерни пластификатори с цел увеличаване на трайността.

Конструкция

PVC филм: поливинил хлорид, мономерен, висок гланц, UV стабилизиран, равномерна повърхност, без кадмий.

Лепилен слой: разтворим акрил, прозрачен, чувствителен на натиск, траен.

Хартиена подложка: двойно сатенирана, едностранно силиконизирана

Трайност

Средната трайност е 5 години при континентално европейски климат. Излагането на сурови температури, интензивна ултавиолетова светлина и климатични условия характерни за южните страни, тропиците, при силно замърсени индустриални зони или голяма надморска височина, е възможно да намали устойчивостта на фолиото. Коректната подготовка на повърхността върху,  която ще се апликира фолиото и правилното му апликиране ще увеличат трайността му.

Трайност при съхранение

2 години когато се съхранява при умерена температура и влажност.

Температурен обхват

Апликиране				> 10 °С

Експлоатационна температура	- 40 °С  до + 90 °С

Съхранение (оптимално)		15 °С  до 20 °С

Ролките фолио трябва да се съхраняват в прохладно, сухо и защитено от слънцето помещение.

Физични характеристики

1. PVC филм

Дебелина				80 микрона		DIN EN ISO 2286-3

Издържливост на опън: N/mm2	MD мин. 18		DIN 53377

(скорост 200 мм/мин.)	CD  мин. 18

Коефицент на удължаване		MD 100%		DIN 527-3/2/200

CD  130%

Дименсионална стабилност	< 0.5% свиване

(48 часа при 70°С)

2. Лепилен слой

Грамаж				23 gr/m2

Залепване				>19 N/25mm

UV устойчивост			5 години

3. Хартиена подложка

Дебелина				140 микрона

Тегло					140 gr/m2

4. Химична устойчивост

Фолиата на Multi-fix са устойчиви на повечето масла, мазнини, горива, разтвори, меки киселини, соли и алкали, например:

Тестван агент						Време			Резултат

Солена вода при температура от 10°С до 75°С 		2000 часа		без ефект

Моторно масло 20W/50					500 часа		без ефект

Трансмисионен флуид					500 часа		без ефект

Антифриз							500 часа 		без ефект

Гориво							24 часа		без ефект

Тестови метод:

Мостри от Серия 5400 са залепени върху лакирана стоманена ламарина един час преди теста.  Мострите се потапят в горе посочените агенти, при стайна температура за описаното време.

Забележка

Всички фолиа на Multi-fix са обект на постоянен качествен контрол по време на производствения  процес, който гарантира тяхното качество и липса на производствени дефекти. Публикуваната информация относно продуктите на Multi-fix се базира на проучване, което компанията вярва че е надеждно. Информацията по-горе не осигурява гаранция.

Поради разнообразните приложения на фолиата Multi-fix и продължаващото разработване на нови  такива е нужно внимателен подбор на материалите, съобразен с конкретното задание. Търговския представител не е отговорен за рекламации надхвърлящи продажната стойност на продуктите или за инцидентни и последващи повреди на продуктите.

Всички спецификации са обект на корекции без предизвестие.