Серия 5600 Multi-fix

PVC фолио, пясъкоструй, 5 години трайност на външни условия

Описание

Серия 5600 пясъкоструй, е доказано решение за дълготрайни графики за прозорци. Тези фолиа могат да се използват както за вътрешно, така и за външно приложение.  В момента на апликиране фолиото може да бъде многократно отлепяно и залепяно с цел да се позиционира коректно. Фолиата от серия 5600 могат да се отлепят след години от повечето повърхности, без да оставят лепило по нея. Лесното рязане и отделяне от хартиената подложка прави Серия 5600 изключително подходяща за изработка на малки детайли.

Конструкция

PVC филм: поливинил хлорид, полимерен, UV защитен, равномерна повърхност.

Лепилен слой: разтворим акрил, прозрачен, чувствителен на натиск, траен.

Хартиена подложка: двойно сатенирана, едностранно силиконизирана

Трайност

Средната трайност е 5 години при континентално европейски климат. Излагането на сурови температури, интензивна ултавиолетова светлина и климатични условия характерни за южните страни, тропиците, при силно замърсени индустриални зони или голяма надморска височина, е възможно да намали устойчивостта на фолиото. Коректната подготовка на повърхността върху,  която ще се апликира фолиото и правилното му апликиране ще увеличат трайността му.

Трайност при съхранение

2 години когато се съхранява при умерена температура и влажност.

Температурен обхват

Апликиране				> 10 °С

Експлоатационна температура	- 40 °С  до + 90 °С

Съхранение (оптимално)		15 °С  до 20 °С

Ролките фолио трябва да се съхраняват в прохладно, сухо и защитено от слънцето помещение.

Физични характеристики

1. PVC филм

Дебелина				80 микрона		DIN 53353

Издържливост на опън: N/mm2	MD мин. 28		DIN 53455

(скорост 200 мм/мин.)	CD  мин. 26

Дименсионална стабилност	< 0.4% свиване

(48 часа при 70°С)

2. Лепилен слой

Грамаж				23 gr/m2

Залепване				>19 N/25mm

3. Хартиена подложка

Дебелина				140 микрона

Тегло					140 gr/m2

4. Химична устойчивост

Фолиата на Multi-fix са устойчиви на повечето масла, мазнини, горива, разтвори, меки киселини, соли и алкали, например:

5.Препоръки

Апликирането на знаци, надписи и лога е препоръчително да се извършва с транспортната хартия на Multi-fix. За безпроблемна апликация е препоръчително това да става с вода.

Забележка

Всички фолиа на Multi-fix са обект на постоянен качествен контрол по време на производствения  процес, който гарантира тяхното качество и липса на производствени дефекти. Публикуваната информация относно продуктите на Multi-fix се базира на проучване, което компанията вярва че е надеждно. Информацията по-горе не осигурява гаранция.

Поради разнообразните приложения на фолиата Multi-fix и продължаващото разработване на нови  такива е нужно внимателен подбор на материалите, съобразен с конкретното задание. Търговския представител не е отговорен за рекламации надхвърлящи продажната стойност на продуктите или за инцидентни и последващи повреди на продуктите.

Всички спецификации са обект на корекции без предизвестие.