Серия 5900 Multi-fix

PVC фолио, флуоресцент

Описание

Серия 5900 флуоресцент, е с открояващи се цветове, за привличащи реклами.  Тези фолиа могат да се използват както за вътрешно, така и за външно приложение.  В момента на апликиране фолиото може да бъде многократно отлепяно и залепяно с цел да се позиционира коректно. Фолиата от серия 5900 могат да се отлепят след години от повечето повърхности, без да оставят лепило по нея.

Конструкция

PVC филм: поливинил хлорид, полимерен, UV защитен, равномерна повърхност.

Лепилен слой: разтворим акрил, прозрачен, чувствителен на натиск, траен.

Хартиена подложка: двойно сатенирана, едностранно силиконизирана

Трайност

Средната трайност на външни условия е 6 месеца при континентално европейски климат. Трайността зависи и от индивидуалния цвят, сезона през който е изложен на външни условия и климата, например при северно европейски климат трайността може да е 1 до 4 месеца.

Трайност при съхранение

3 години когато се съхранява при умерена температура и влажност.

Температурен обхват

Апликиране				> 10 °С

Експлоатационна температура	- 40 °С  до + 90 °С

Съхранение (оптимално)		15 °С  до 20 °С

Ролките фолио трябва да се съхраняват в прохладно, сухо и защитено от слънцето помещение.

Физични характеристики

1. PVC филм

Дебелина				150 микрона		DIN 53370

Тегло					195 gr/m2

Издържливост на опън: N/mm2	MD мин. 13		DIN 53455

(скорост 200 мм/мин.)	CD  мин. 13

Коефицент на удължаване		MD 100%		DIN 53455

CD  100%

Дименсионална стабилност	< 0.5 % свиване

(48 часа при 70°С)

2. Лепилен слой

Грамаж				23 gr/m2

Залепване				>19 N/25mm

UV устойчивост 			5-7 години

3. Хартиена подложка

Дебелина				140 микрона

Тегло					140 gr/m2

4. Химична устойчивост

Фолиата на Multi-fix са устойчиви на повечето масла, мазнини, горива, разтвори, меки киселини, соли и алкали, например:

Забележка

Всички фолиа на Multi-fix са обект на постоянен качествен контрол по време на производствения  процес, който гарантира тяхното качество и липса на производствени дефекти. Публикуваната информация относно продуктите на Multi-fix се базира на проучване, което компанията вярва че е надеждно. Информацията по-горе не осигурява гаранция.

Поради разнообразните приложения на фолиата Multi-fix и продължаващото разработване на нови  такива е нужно внимателен подбор на материалите, съобразен с конкретното задание. Търговския представител не е отговорен за рекламации надхвърлящи продажната стойност на продуктите или за инцидентни и последващи повреди на продуктите.

Всички спецификации са обект на корекции без предизвестие.