Серия 6500, Multi-fix

Мулти-ламинат

Описание

Мулти-ламинат 6500 е серия от чувствителни на натиск продукти, използвани за защитаване на дигитално напечатани графики. Тя осигурява бърза, ефективна работа при различните методи на ламиниране (машинно или ръчно) без нужда от висока температура.

Мулти-ламинат 6500 е серия от PVC ламинати, специално създадени за защита на медиите за печат от Серия Digital white 6050-51-52, Fixfree 650P/R, 6057.

Серия 6500:

- е налична в различни варианти (пясъчен, мат и гланц)

- защитава дигиталния печат и при вътрешни и при външни монтажи

- спомага за забавяне на избеляването на цветовете, причинено от ултравиолетови лъчи при излагане на светлина

Лицев материал:

6504 – 75мик. гланц PVC филм

6505 – 75мик. мат PVC филм

Лепилен слой:

Безцветно постоянно акрилно лепило

Хартиена подложка:

Хартия, покрита със специално създаден слой, 80г/м2

Физични характеристики

|  | Типични стйности | Тестови метод |
| --- | --- | --- |
| Данни за лепилото, 23°С: |  |  |
| Бързо залепване на стъкло (N/25mm) | 14 | FTM 9 |
| Отлепване от стъкло 180° (N/25mm) |  |  |
| - след 20 мин. | 12 | FTM 1 |
| - след 24 часа | 16 | FTM 1 |
| Дименсионална стабилност: % свиване (48 часа при 70°С, апликирано върху алуминий) | <0.5% | FTM 14 |
| Хартиена подложка: Хартия, покрита със специално създаден слой (гр/м2) | 80 | ISO 536 |

Химична устойчивост

Устойчиви на кратки периоди на потапяне във вода и кратък контакт с детергенти, алкохол и някои разтвори. Не се препоръчва контакт с кетони, естери, ароматни разтворители и хлорирани хидрокарбонати.

*за допълнителни технически съвети, моля да се консултирате с Multi-fix.

Температурен обхват

Апликиране				+5°С  до + 40°С

Експлоатационна температура	- 30°С  до + 70°С

Съхранение (оптимално)		+15 °С  до 25°С  и ± 50% относителна влажност

Трайност:

6500 може да бъде съхранявано  до две години при препоръчаните температури и влажност за съхранение без изменение в неговото качество.

6500 дава задоволително изпълнение до две години при излагане на външни условия.

Трайността не се отнася за напечатаното защитено изображение, а само за ламината.

Забележка:  Тази трайност е изчислена на базата на тестове с ускорено състаряване на материалите и на външни условия, при условия на вертикално излагане и нормални температурни условия. Излагането на сурови температури, интензивна ултавиолетова светлина и климатични условия характерни за южните страни, тропиците, при силно замърсени индустриални зони или голяма надморска височина, е възможно да намали устойчивостта на фолиото. Коректната подготовка на повърхността върху,  която ще се апликира фолиото и правилното му апликиране ще увеличат трайността му.

Препоръки:

- винаги първо тествайте комбинацията от ламинат 6500, медия за печат  и мастила, преди използването за комерсиални цели

- когато ламинирате дигитален печат, уверете се, че печата е перфектно изсъхнал (изчакайте 48 часа преди прехвърляне или ламиниране)

- за външно използване, краищата на печата трабва да бъдат подлепени, за да се избегне проникване на вода.

Всички фолиа на Multi-fix са обект на постоянен качествен контрол по време на производствения  процес, който гарантира тяхното качество и липса на производствени дефекти. Публикуваната информация относно продуктите на Multi-fix се базира на проучване, което компанията вярва че е надеждно. Информацията по-горе не осигурява гаранция.

Поради разнообразните приложения на фолиата Multi-fix и продължаващото разработване на нови  такива е нужно внимателен подбор на материалите, съобразен с конкретното задание. Търговския представител не е отговорен за рекламации надхвърлящи продажната стойност на продуктите или за инцидентни и последващи повреди на продуктите.

Всички спецификации са обект на корекции без предизвестие.