Серия 6510, Multi-fix

Мулти-ламинат

Описание

Мулти-ламинат 6500 е серия от чувствителни на натиск продукти, използвани за защитаване на дигитално напечатани графики. Тя осигурява бърза, ефективна работа при различните методи на ламиниране (машинно или ръчно) без нужда от висока температура.

Мулти-ламинат 6510 е полу-матово PVC със завършек, имитиращ пясък, специално създаден за защита на вътрешни подови графики. Повърхостта му е сертифицирана като устойчива на хлъзгане от ASTM Friction Test. Освен това е препоръчителен ламинат за фолиата от серия Multi-fix Digital White 6010-11-15 PE, 6020 PE, 6050-51-52, 6057 и Fixfree650P/R.

Лицев материал:

100 микрона, прозрачен PVC филм, полу-мат, с пясъчна структура

Лепилен слой:

Безцветно постоянно акрилно лепило

Хартиена подложка:

Хартия, покрита със специално създаден слой, 80г/м2

Физични характеристики

|  | Типични стйности | Тестови метод |
| --- | --- | --- |
| Данни за лепилото: |  |  |
| Бързо залепване на стъкло (N/25mm) | 16 | FTM 9 |
| Отлепване от стъкло 180° (N/25mm) |  |  |
| - след 20 мин. | 16 | FTM 1 |
| - след 24 часа | 20 | FTM 1 |
| Дименсионална стабилност: MD CD | 1% 0.5 % | FTM 14 |
| Запалимост | самозагасващ | Проба, монтирана на алуминий |

Температурен обхват

Апликиране				+5°С  до + 40°С

Експлоатационна температура	- 30°С  до + 70°С

Съхранение 				+15 °С  до 25°С  и ± 50% относителна влажност

Трайност:

6510 може да бъде съхранявано  до две години при препоръчаните температури и влажност за съхранение без изменение в неговото качество.

6510 дава задоволително изпълнение до три месеца при излагане на външни условия.

Трайността не се отнася за напечатаното защитено изображение, а само за ламината.

Препоръки:

- винаги първо тествайте комбинацията от ламинат 6500, медия за печат  и мастила, преди използването за комерсиални цели

- когато ламинирате дигитален печат, уверете се, че печата е перфектно изсъхнал (изчакайте 48 часа преди прехвърляне или ламиниране)

- за външно използване, краищата на печата трабва да бъдат подлепени, за да се избегне проникване на вода.

Всички фолиа на Multi-fix са обект на постоянен качествен контрол по време на производствения  процес, който гарантира тяхното качество и липса на производствени дефекти. Публикуваната информация относно продуктите на Multi-fix се базира на проучване, което компанията вярва, че е надеждно. Информацията по-горе не осигурява гаранция.

Поради разнообразните приложения на фолиата Multi-fix и продължаващото разработване на нови  такива е нужно внимателен подбор на материалите, съобразен с конкретното задание. Търговския представител не е отговорен за рекламации надхвърлящи продажната стойност на продуктите или за инцидентни и последващи повреди на продуктите.

Всички спецификации са обект на корекции без предизвестие.