Серия 8500 Multi-fix

Светлоотразително

Описание

Светлоотразителните фолиа от серия 8500, осигуряват  голям ъгъл на светлоотразяване  на падащата светлина. Характерни са с изключителна видимост през деня и вечерта.  Фолиата от тази серия са изградени от микроскопични частици стъкло с оптично качество, които действат като лещи в комбинация с цветния филм. Метализирания им гръб осигурява огледално отразяване. Високата пластичност на фолиата от серия 8500 позволява апликирането им върху неравни и нагънати повърхности.  Приложението им е за промоционални дисплеи,  24 часа забелязващи се графики за автомобили, пътни знаци и други.

Конструкция

PVC филм:  115 микрона

Лепилен слой: разтворим акрил, бял, траен.

Хартиена подложка: 150 gr/m2 , бяла с РЕ покритие

Трайност

Средната трайност на външни условия е  5 - 7 години при централно европейски климат.

Трайност при съхранение

1 години когато се съхранява при умерена температура и влажност.

Температурен обхват

Апликиране				> 10 °С

Експлоатационна температура	- 20 °С  до + 90 °С

Съхранение (оптимално)		20 °С

Ролките фолио трябва да се съхраняват в прохладно, сухо и защитено от слънцето помещение.

Физични характеристики

1. PVC филм

Дебелина 				115 микрона		DIN 53353

Издържливост на опън: N/mm2	> 1.5 KN/m		DIN 53455

(скорост 200 мм/мин.)

Коефицент на удължаване		>  100%		DIN 53455

2. Лепилен слой

Залепване след 20 мин.						> 20 N/mm

Залепване след 1 седмица върху неръждаема ламарина   	> 26 N/25mm

3. Светлоотразителност

при – 4° ъгъл на падане на светлината и 0.2° ъгъл на наблюдение/ бяло: 70 cd/lux/m2

/ цветове: 3>50 cd/lux/m2

4. Химична устойчивост

Фолиата на Multi-fix са устойчиви на повечето масла, мазнини, горива, разтвори, меки киселини, соли и алкали.

Противопожарна устойчивост (ISO 3795): Само загасящи се при апликация върху алуминий.

Забележка

Всички фолиа на Multi-fix са обект на постоянен качествен контрол по време на производствения  процес, който гарантира тяхното качество и липса на производствени дефекти. Публикуваната информация относно продуктите на Multi-fix се базира на проучване, което компанията вярва че е надеждно. Информацията по-горе не осигурява гаранция.

Поради разнообразните приложения на фолиата Multi-fix и продължаващото разработване на нови  такива е нужно внимателен подбор на материалите, съобразен с конкретното задание. Търговския представител не е отговорен за рекламации надхвърлящи продажната стойност на продуктите или за инцидентни и последващи повреди на продуктите.

Всички спецификации са обект на корекции без предизвестие.